工业产品生产许可证获证企业现场检查作业指导书

（塑包产品）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查要点 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证照信息 |  |  |  |
| 1.1 | 营业执照 | 营业执照原件 | 1）是否在有效期内； 2）营业执照住所、实际生产地址与生产许可证是否一致； 3）经营范围是否覆盖申请许可证产品。 | 1、检查文件资料： （1）营业执照原件； （2）工业产品生产许可证原件。 2、检查企业所在地的门牌号信息。 |
| 1.2 | 生产许可证 | 生产许可证原件（正本、副本、明细本） | 4）是否在有效期内； 5）实际生产产品信息（产品单元、产品品种）与生产许可证是否一致 6）企业生产的产品是否在许可范围内，企业名称、住所、生产条件与取证时是否一致。 |  |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |
| 2.1 | 技术人员 | 相关主要技术人员能力 | 7）是否熟悉所申请的产品相关标准；是否具有相关产品专业技术知识。 | 1、对照工艺卡等文件检查关键岗位工人是否能规范的操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定； 2、现场检查检验人员是否能按照检验规程要求进行检验操作。 |
| 2.2 | 关键工序操作人员 | 关键岗位人员操作能力 | 8）现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况，操作人员是否能熟练操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定。 |  |
| 2.3 | 检验人员 | 检验人员试验操作能力、检验数据分析、结论判定能力 | 9）检验人员是否熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量安全知识、技能和相应的资格，是否能够熟练操作检验，并作出准确判断。 |  |
| 3 | 生产和检验设施设备 |  |  |  |
| 3.1 | 生产设施设备【否决项】 | - 厂区环境 - 厂房条件 - 生产车间布局 - 生产设施 - 生产设备 | 10）厂区：企业的生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，生活区、厕所是否与生产区相互隔离且不对生产区造成污染。 11）厂房：是否按生产工艺流程及卫生要求进行合理布局，厂房面积是否与生产能力一致。 12）车间或生产场地应是否清洁卫生，车间是否有防蝇、防鼠、防虫、通风、防尘等措施。 13）墙壁、地面表面是否平整光滑，以减少灰尘积聚且便于清洁；对于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，其生产车间顶棚是否易于清洁、消毒，在结构上不利于冷凝水垂直滴下。 14）是否按需建立人员通道和物流通道，并保持通道畅通，无杂物堆积。对于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，是否在车间入口处设置更衣室，是否按需设置换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施，是否在生产车间入口处设置洗手、消毒、除尘设施。 15）车间布局是否合理，同一生产车间内以及相邻生产车间之间的生产操作不应造成交叉污染。不同卫生要求的产品在同一生产区域内生产时，应保证各产品自身的卫生性能。 16）库房是否整洁卫生，地面平整，存放的物品是否离地、离墙及做好防护，避免在贮存或搬运过程中出现污染、损伤等。原辅料是否分类存放并明确标识。油墨、胶黏剂、清洗剂等有毒有害物品是否单独存放、标识明确。 14）生产设施设备：企业是否具有细则规定的、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备，并运行正常。 | 对照食品用塑料包装容器工具实施细则中表A.2和GB 31603进行检查。 |
| 3.2 | 检验设施设备【否决项】 | - 检验环境 - 检验仪器 | 17）现场查看企业检验室，查看温湿度表及冷暖空调（符合标准要求）。 18）企业是否具有细则规定的、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备，并运行正常。 19）检验仪器设备性能、精准度是否满足检验要求，并在计量有效期内，满足相应产品标准的检验要求。 | 1、对照食品用塑料包装容器工具实施细则中表A.3和产品执行标准进行检查。 2、核对必备检测仪器的 检定/校准证书 |
| 41 | 技术文件 |  |  |  |
| 4.1 | 技术工艺文件 | 1）工艺文件、作业指导书、工艺规程、操作手册等 2）收集的产品标准 | 20）工艺文件：是否具备生产过程中所需的工艺流程图、作业规程和作业指导书等，并识别出关键工艺，识别是否准确，工艺文件是否统一，工艺参数是否明确。 21）标准文件：是否收集相关标准文件（产品所对应食品安全国家标准、法律法规、产品质量标准、相关规定等）。 | - 检查工艺流程图，关 注所标注的关键工序和质量控制点； - 检查相关技术工艺文 件、收集的标准的完整性。 |
| 4.2 | 检验文件 | - 产品检验报告 - 检验作业指导书 | 22）产品检验报告是否为具有资质检验机构出具的1年内检验合格报告，产品检验报告应为型式检验报告、委托产品检验报告或省级及以上政府监督检验报告，其中型式检验报告及委托产品检验报告中的检验项目应覆盖细则规定的产品检验项目； 23）是否有检验规程，是否与产品标准一致或高于产品标准要求，其内容是否完整正确（应包括检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判定及处理）。 | 1、查看产品检验报告原件，新取证企业核对型式检验报告或委托检验报告中检验项目是否覆盖细则 附表B.1-3的规定的检验项目。 2、查看检验规程及其内容的完整准确性。 |
| 5 | 生产过程控制 |  |  |  |
| 5.1 | 关键工序记录 | 关键工序、质量控制点的生产工艺记录 | 24）是否对每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况进行监控，是否建立并保持了监控记录。 25）如果监控发现不正确、不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。 | 对照工艺卡等技术文件现场检查关键工序的生产记录表。 |
| 5.2 | 进货检验 | - 原辅料供方资料 - 进货台账 - 采购合同和计划 - 进货检验记录 | 26）原辅材料是否具备合格检验证明或报告，是否为食品用原辅材料，不得使用外购回收料及受污染的原料，其中直接与食品接触的原料应符合食品安全国家标准要求。【否决项】 27）是否从经评价的合格供应商进行采购，保存供应商评价记录、采购文件，并按规定对原辅材料进行来料验收，保存完整记录。 28）企业是否制定原辅材料使用台帐，原材料不得使用回收料、工业原料及受污染的原料。是否对生产过程中原辅材料的使用进行监控，原辅材了应符合相应的卫生标准，如塑料粒子应符合GB 4806.6的要求，塑料成型品应符合GB 4806.7的要求，添加剂的使用符合GB 9685的要求。【否决项】 29）企业应制定采购计划、采购清单、采购协议、采购合同等采购文件，并按采购文件进行采购。 30）企业应按规定对采购的原辅材料以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。 | - 检查文件资料： (1)原辅材料卫生报告 (2)原辅料使用台账 (3)采购合同、采购计划等 (4)原辅材料进货验证记录 2、现场检查企业原辅料仓库 |
| 5.3 | 出厂检验【否决项】 | 出厂检验原始记录和检验报告 | 31）成品出厂前是否按相关标准进行出厂检验，检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | 对照成品检验规程检查出厂检验记录是否完整准确。 |
| 5.4 | 不合格品控制 | 不合格品控制规程和记录 | 32）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并有效执行。 | 现场调取不合格品控制程序及处置记录。 |
| 6 | 标识标注 |  |  |  |
| 6.1 | 标识标志 | 产品说明书或产品标签 | 33）产品是否符合GB 4806.1中第8点的相关要求。 | 查看标签标识或合格证 |
| 6.2 | 其它内容 | 需告知或明确的相关注意事项 | 34）产品标签上应标明产品使用的特殊性，如是否适用于微波炉，是否能耐高温等。 | 查看标签标识或合格证 |

附件1

食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分

下载地址：http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/bgt/201902/t20190225_291274.html

附件2

表1食品用塑料包装容器工具等制品应具备的关键生产设备及对应的生产工艺

| 序号 | 工艺名称 |  | 所需设备 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原料准备 | 计量或称量、加料、混合或捏合等 | 原料自动计量装置或称量设备、自动加料装置或人工加料、原料混合或捏合设备 |
|  | 成型工艺 | 挤出成型 | 挤出机 |
|  |  | 吹塑成型 | 吹塑机 |
|  |  | 注塑成型（或注射成型） | 注塑机 |
|  |  | 压塑成型 | 压机和模具 |
|  |  | 滚塑成型 | 滚塑机组 |
|  |  | 真空吸塑成型 | 吸塑成型机及模具 |
|  |  | 浇铸成型（或铸塑成型） | 浇铸成型设备或浇铸用挤出机或浇铸用流延机等 |
|  |  | 薄膜、片组合成型工艺 | 挤出吹塑机组 |
|  |  |  | 多层共挤吹塑机组 |
|  |  |  | 挤出牵引拉伸-吹塑机组 |
|  |  |  | 多层挤出牵引拉伸-吹塑机组 |
|  |  |  | 挤出+流延机组 |
|  |  |  | 混炼+压延机组 |
|  |  |  | 挤出+压延机组 |
|  |  |  | 挤出+双向拉伸成型机组 |
|  |  |  | 挤出+单向拉伸成型机组 |
|  |  |  | 挤出+压光机组 |
|  |  | 容器组合成型工艺 | 挤出吹塑机组 |
|  |  |  | 注吹机组、注拉吹机组 |
|  |  |  | 注射机、吹塑机、加热设备 |
|  |  |  | 加热与吹塑设备 |
|  | 水刺/热合/浆粕气流成网/湿法/纺粘/熔喷/针刺/缝编等 |  | 相应设备（适用于无纺布生产） |
|  | 收卷 |  | 收卷机或收卷装置 |
|  | 真空镀膜 |  | 真空镀铝设备 |
|  | 拉丝 |  | 拉丝机 |
|  | 编织 |  | 圆织机、平织机 |
|  | 剪裁 |  | 剪裁机 |
|  | 缝制 |  | 缝纫机 |
|  | 表面处理 |  | 电晕处理机 |
|  | 印刷 |  | 印刷设备（凹版印刷机或柔版印刷机或检品机等） |
|  | 复合 |  | 复合设备（挤出制膜机或干式复合机或无溶剂复合机或挤出复合机或共挤出复合机或涂布复合机） |
|  | 熟化 |  | 具有加热恒温且排除污浊气体的熟化间 |
|  | 覆膜 |  | 覆膜机 |
|  | 分切或裁切 |  | 分切机或裁切机 |
|  | 制袋 |  | 制袋机 |
|  | 检品 |  | 检品机 |
|  | 包装 |  | 包装机 |
| 注： （1）若企业生产设备与本表不同，应说明现有生产设备能够满足生产要求，同时提交生产设备说明书复印件。 （2）对购置半成品加工制成品的企业（具备本表中一个及以上工艺，仅印刷工艺除外），应具备相应工艺规定的生产设备。 （3）企业配备的生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求。 |  |  |  |

附件3

表2食品用塑料包装容器工具等制品生产企业应具备的检验设备

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 产品标准 | 出厂检验项目 |  | 出厂检验设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非复合膜袋 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | GB/T 10457-1989 聚乙烯自粘保鲜膜 | 规格尺寸 |  | 直尺 |
|  |  |  |  |  |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  | 外观 |  | 目测、直尺 |
|  |  |  |  | 拉伸强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 直角撕裂强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 开卷性 |  | 秒表 |
|  |  |  |  | 防雾性 |  | 低温箱 |
|  |  |  |  | 自粘性 |  | 拉伸试验机 |
|  | 非复合膜袋 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 规格 |  | 直尺 |
|  |  |  |  |  |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  | 外观 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 拉伸强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 断裂标称应变 |  | 拉伸试验机 |
|  | 非复合膜袋 | 聚乙烯气垫薄膜 | QB/T 1259-1991聚乙烯气垫薄膜 | 单位质量面积及极限偏差 |  | 直尺、天平 |
|  |  |  |  | 外观 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 拉伸强度 |  | 厚度仪、拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 压缩试验 |  | 砝码 |
|  |  |  |  | 直接接触食品的气垫薄膜 | 感官 | 目测 |
|  |  |  |  |  | 总迁移量 | 天平 |
|  |  |  |  |  | 高锰酸钾消耗量 | / |
|  |  |  |  |  | 重金属(以Pb计) | / |
|  |  |  |  |  | 脱色试验 | / |
|  | 非复合膜袋 | 聚丙烯吹塑薄膜 | QB/T 1956-1994 聚丙烯吹塑薄膜 | 规格 |  | 直尺 |
|  |  |  |  |  |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  | 外观 |  | 目测、放大镜 |
|  |  |  |  | 拉伸强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 直角撕裂强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 雾度 |  | 雾度仪 /分光光度计 |
|  | 非复合膜袋 | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 | GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP) 薄膜 | 外观 |  | 目测、直尺 |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 直尺 |
|  |  |  |  |  |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  | 接头数目及每段长度 |  | 目测、直尺 |
|  |  |  |  | 拉伸强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 断裂标称应变 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 热收缩率 |  | 直尺、电热鼓风干燥箱和秒表 |
|  |  |  |  | 热封强度 |  | 热封机 |
|  |  |  |  | 雾度 |  | 雾度仪 /分光光度计 |
|  |  |  |  | 光泽度 |  | 光泽度仪 |
|  |  |  |  | 润湿张力 |  | 线锭 |
|  | 非复合膜袋 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | BB/T 0002-2008 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | 尺寸偏差 |  | 直尺 |
|  |  |  |  |  |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  | 外观 |  | 目测、直尺 |
|  |  |  |  | 拉伸强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 热收缩率 |  | 游标卡尺 |
|  |  |  |  | 摩擦系数 |  | 摩擦系数试验机 |
|  |  |  |  | 热封强度 |  | 热封机 |
|  |  |  |  | 表面润湿张力 |  | 线锭 |
|  |  |  |  | 透光率 |  | 雾度仪 |
|  |  |  |  | 光泽度 |  | 光泽度仪 |
|  |  |  |  | 密度 |  | 天平、量具 |
|  |  |  |  | 平均密度偏差 |  |  |
|  | 非复合膜袋 | 流延聚丙烯（CPP）薄膜 | GB/T 27740-2011 流延聚丙烯（PP）薄膜 | 外观 |  | 目测、直尺 |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 直尺 |
|  |  |  |  |  |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  | 拉伸强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 断裂标称应变 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 雾度 |  | 雾度仪 /分光光度计 |
|  |  |  |  | 起始热封温度 |  | 热封试验仪 |
|  |  |  |  | 动摩擦系数 |  | 摩擦系数试验机 |
|  |  |  |  | 润湿张力 |  | 线锭 |
|  | 非复合膜袋 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | 外观 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 尺寸及规格 |  | 直尺 |
|  |  |  |  |  |  | 厚度仪 |
|  | 非复合膜袋 | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 | GB/T 20218-2006 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 | 外观 |  | 目测、直尺 |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 直尺 |
|  |  |  |  |  |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  | 拉伸强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 热收缩率 |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 耐撕裂力 |  | 撕裂度测试仪 |
|  |  |  |  | 雾度 |  | 雾度仪 /分光光度计 |
|  |  |  |  | 摩擦系数 |  | 摩擦系数试验机 |
|  |  |  |  | 润湿张力 |  | 线锭 |
|  | 非复合膜袋 | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 | GB/T 17030-2008 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 | 外观 |  | 目测、直尺、 放大镜 |
|  |  |  |  | 印刷质量 |  | 目测、放大镜 |
|  |  |  |  | 规格尺寸 |  | 直尺 |
|  |  |  |  |  |  | 厚度仪 |
|  | 非复合膜袋 | 商品零售包装袋（仅对食品用塑料包装袋） | BB/T 0039-2013商品零售包装袋 | 标识 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 尺寸 |  | 直尺 |
|  |  |  |  |  |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  | 感官与外观质量 |  | 目测、压辊机 |
|  |  |  |  | 提吊试验 |  | 提袋疲劳试验机 |
|  |  |  |  | 跌落性能 |  | / |
|  |  |  |  | 漏水试验 |  | / |
|  | 非复合膜袋 | 夹链自封袋 | BB/T 0014-2011夹链自封袋 | 规格尺寸 |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  |  |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 外观 |  | 目测、放大镜 |
|  |  |  |  | 印刷质量 |  | 压辊机 |
|  |  |  |  | 夹链性能 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 热合强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 跌落试验 |  | / |
|  |  |  |  | 密封试验 |  | / |
|  |  |  |  | 悬吊试验 |  | / |
|  |  |  |  | 拉断力 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 剥离力 |  | 拉伸试验机 |
|  | 非复合膜袋 | 包装用镀铝薄膜 | BB/T 0030-2004 包装用镀铝薄膜 | 外观 |  | 目测、直尺 |
|  |  |  |  | 尺寸及偏差 |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  |  |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 拉伸强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |
|  |  |  |  | 热收缩率 |  | 烘箱 |
|  |  |  |  |  |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 镀铝面润湿张力 |  | 线锭 |
|  |  |  |  | 镀铝层附着力 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 镀铝层厚度 |  | 金属镀层测厚仪 |
|  |  |  |  | 镀铝层均匀度 |  | 金属镀层测厚仪 |
|  | 非复合膜袋 | 食品接触用特定非复合膜、袋 | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） | 企业执行标准中规定的检验项目所需的检验设备及精度 |  |  |
|  | 复合膜袋 | 包装用塑料复合膜、袋（干法复合、挤出复合) | GB/T 10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 | 外观 |  | 目测、直尺 |
|  |  |  |  | 印刷质量 |  | 放大镜 |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  |  |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 标志 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 剥离力 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 热合强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 摩擦系数 |  | 摩擦系数试验机 |
|  |  |  |  | 条码符号一致性 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 耐压性能 |  | 砝码 |
|  |  |  |  | 跌落性能 |  | / |
|  | 复合膜袋 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 | GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 | 感官 |  | 目测、直尺 |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  |  |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 剥离力 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 热合强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 溶剂残留量 |  | 天平、气相色谱仪 |
|  | 复合膜袋 | 双向拉伸尼龙（BOPA）/ 低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 | QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA）低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 | 规格偏差 |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  |  |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 外观 |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 拉断力 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 直角撕裂力 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 层间剥离力 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 封口剥离力 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 抗摆锤冲击能 |  | 摆锤式薄膜冲击试验机 |
|  |  |  |  | 耐压性（袋） |  | 砝码 |
|  |  |  |  | 耐跌落性（袋） |  | / |
|  | 复合膜袋 | 榨菜包装用复合膜、袋 | QB /T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋 | 外观 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 规格及偏差 |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  |  |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 拉断力 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 热合强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 剥离力 |  | 拉伸试验机 |
|  | 复合膜袋 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | GB/T 18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | 外观质量 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 卷筒质量 |  | 目测、直尺 |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 直尺 |
|  |  |  |  |  |  | 游标卡尺 |
|  |  |  |  |  |  | 放大镜 |
|  | 复合膜袋 | 液体食品无菌包装用复合袋 | GB/T 18454-2001 液体食品无菌包装用复合袋 | 外观质量 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  |  |  | 直尺 |
|  |  |  |  |  |  | 游标卡尺 |
|  |  |  |  | 热合强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 辐射灭菌标志 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 无菌检验 |  | / |
|  |  |  |  | 耐压性能 |  | 压力表 |
|  |  |  |  | 跌落性能 |  | / |
|  | 复合膜袋 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 | GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 | 外观质量 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 游标卡尺 |
|  |  |  |  |  |  | 放大镜 |
|  | 复合膜袋 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | GB/T19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | 外观质量 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 游标卡尺 |
|  |  |  |  |  |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 印刷图案尺寸偏差 |  | 游标卡尺 |
|  |  |  |  |  |  | 放大镜 |
|  |  |  |  | 接头数量、要求和标记 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 拉断力 |  | 拉伸试验机 |
|  | 复合膜袋 | 包装用多层共挤阻隔膜、袋 | BB/T 0041-2007 包装用多层共挤阻隔膜通则 | 规格尺寸 |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  |  |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 外观 |  | 目测、放大镜 |
|  |  |  |  | 剥离强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  | GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋 | 感官 |  | 目测、直尺 |
|  |  |  |  | 规格 |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  |  |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 剥离强度 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 热合强度 |  | 拉伸试验机 |
|  | 复合膜袋 | 液态奶共挤包装膜、袋 | BB/T 0052-2017液态奶共挤包装膜、袋 | 外观质量 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 尺寸 |  | 直尺 |
|  |  |  |  |  |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  |  |  | 放大镜 |
|  |  |  |  | 膜卷接头要求 |  | 目测/直尺 |
|  |  |  |  | 拉断力 |  | 拉力机 |
|  |  |  |  | 断裂标称应变 |  | 拉力机 |
|  |  |  |  | 落镖冲击破损质量 |  | 落镖冲击试验仪 |
|  |  |  |  | 袋的热合强度 |  | 拉力机、热封试验仪 |
|  | 非复合膜袋 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 | BB/T 0012-2014聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 | 外观 |  | 目测、直尺 |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 直尺 |
|  |  |  |  |  |  | 厚度仪 |
|  |  |  |  | 雾度 |  | 雾度仪 /分光光度计 |
|  |  |  |  | 动摩擦系数 （涂层/涂层） |  | 摩擦系数试验机 |
|  |  |  |  | 润湿张力 （涂层面） |  | 线锭 |
|  |  |  |  | 热封强度 |  | 热封仪 |
|  | 复合膜袋 | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 | GB/T 26690-2011 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 | 尺寸偏差 |  | 直尺； 厚度测量仪 |
|  |  |  |  | 段长和接头数 |  | 目测，直尺 |
|  |  |  |  | 外观 |  | 目测，直尺 |
|  |  |  |  | 雾度 |  | 雾度计/分光光度计 |
|  |  |  |  | 动摩擦系数（涂层/涂层） |  | 摩擦系数试验装置 |
|  |  |  |  | 涂布润湿张力 |  | 线锭/棉签 |
|  |  |  |  | 热封强度 |  | 热封仪 |
|  |  |  |  | 起始热封温度 |  | 热封仪 |
|  |  |  |  | 光泽度 |  | 镜面光泽度仪 |
|  | 复合膜袋 | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 | GB/T 26691-2011 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 | 尺寸偏差 |  | 钢直尺 |
|  |  |  |  | 段长 |  | 钢直尺 |
|  |  |  |  | 接头数 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 外观 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 雾度 |  | 雾度计/分光光度计 |
|  |  |  |  | 润湿张力 |  | 线锭/棉签 |
|  |  |  |  | 氧气透过率 |  | 氧气透过率测试仪 |
|  | 复合膜袋 | 食品接触用特定复合膜、袋 | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） | 企业执行标准中规定的检验项目所需的检验设备及精度 |  |  |
|  | 片材 | 聚丙烯（PP）挤出片材 | QB/T 2471-2000 聚丙烯(PP)挤出片材 | 规格及极限偏差 |  | 钢直尺 |
|  |  |  |  | 外观 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 拉伸屈服强度（纵/横） |  | 拉伸试验机 |
|  | 片材 | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 | GB/T 15267-1994食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 | 规格 |  | 钢直尺 |
|  |  |  |  | 外观 |  | 目测、直尺 |
|  |  |  |  | 透光率 |  | 雾度计/分光光度计 |
|  |  |  |  | 雾度 |  | 雾度计/分光光度计 |
|  |  |  |  | 加热收缩率 |  | 老化箱或烘箱；游标卡尺 |
|  | 片材 | 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 | GB/T 16719-2008 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | 尺寸偏差 |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 钢直尺 |
|  |  |  |  | 拉伸强度（纵、横向） |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率（纵、横向） |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 防雾性 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 透光率 |  | 雾度计/分光光度计 |
|  |  |  |  | 雾度 |  | 雾度计/分光光度计 |
|  |  |  |  | 润湿张力 |  | 线锭/棉签 |
|  | 片材 | 食品接触用特定片材 | 企业执行标准（与食品接触层符合GB 4806.7） | 企业执行标准中规定的检验项目所需的检验设备及精度 |  |  |
|  | 编织袋 | 塑料编织袋 | GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术条件 | 外观质量 |  | 目测、直尺 |
|  |  |  |  | 允许偏差 |  | 直尺、电子天平 |
|  |  |  |  | 拉伸负荷 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 涂膜袋和复膜袋的剥离力 |  | 拉伸试验机 |
|  | 容器 | 软塑折叠包装容器 | BB/T 0013-2011软塑折叠包装容器 | 外观 |  | 目测、直尺等量具 |
|  |  |  |  | 质量偏差 |  | 衡器 |
|  |  |  |  | 容量偏差 |  | 衡器 |
|  |  |  |  | 最小壁厚 |  | 千分尺 |
|  |  |  |  | 对称顶角壁厚比 |  | 千分尺 |
|  |  |  |  | 口盖及配合 |  | / |
|  |  |  |  | 跌落试验 |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 抗压试验 |  | 平板压力试验机/砝码 |
|  |  |  |  | 悬吊试验 |  | / |
|  |  |  |  | 密封试验 |  | / |
|  | 容器 | 聚烯烃注塑包装桶 | QB/T 2818-2006 聚烯烃注塑包装桶 | 质量偏差 |  | 天平/通用衡器 |
|  |  |  |  | 容量偏差 |  | 通用衡器 |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 量具 |
|  |  |  |  | 厚度偏差 |  | 量具 |
|  |  |  |  | 外观 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 密封性能 |  | / |
|  |  |  |  | 跌落性能 |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 堆码试验 |  | / |
|  |  |  |  | 悬挂试验 |  | / |
|  | 容器 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | QB/T 2357-1998 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 外观 |  | 目测，量具 |
|  |  |  |  | 高度 |  | 量具 |
|  |  |  |  | 垂直度 |  | 垂直度偏差测量仪 |
|  |  |  |  | 密封性能 |  | / |
|  |  |  |  | 跌落性能 |  | 直尺 |
|  | 容器 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | QB/T 2460 -1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 外观 |  | 目测，游标卡尺 |
|  |  |  |  | 罐体最小壁厚及对称部位壁厚比 |  | 测厚仪 |
|  |  |  |  | 密封性能 |  | / |
|  |  |  |  | 跌落性能 |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 堆码试验 |  | / |
|  | 容器 | 双层口杯 | QB/T 2933-2008 双层口杯 | 外观 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 密封性能 |  | / |
|  |  |  |  | 盖与杯的配合 |  | / |
|  | 容器 | 塑料饮水口杯 | QB/T 4049-2010 塑料饮水口杯 | 外观 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 密封性能 |  | / |
|  |  |  |  | 盖与杯的配合 |  | / |
|  | 容器 | 塑料保鲜盒 | 塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015 | 外观 |  | 量具 |
|  |  |  |  | 密闭性 |  | / |
|  | 容器 | 婴幼儿用塑料奶瓶 | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） | 企业执行标准中规定的检验项目所需的检验设备及精度 |  |  |
|  | 容器 | 塑料防盗瓶盖 | BB/T 0025-2004 30/25mm塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010 包装容器塑料防盗瓶盖 | 外观 |  | 量具 |
|  |  |  |  | 热稳定性能 |  | / |
|  |  |  |  | 印刷图案附着性能 |  | / |
|  |  |  |  | 尺寸 |  | 专用止通规/量具 |
|  |  |  |  | 密封性能 |  | 密封测试仪 |
|  |  |  |  | 坠落性能 |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 防盗环物理性能 |  | 扭力仪 |
|  | 容器 | 组合式防伪瓶盖 | BB/T 0048-2017组合式防伪瓶盖 | 密封性能 |  | 真空电热干燥箱 |
|  |  |  |  | 异物 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 异味 |  | 嗅觉 |
|  |  |  |  | 尺寸 |  | 游标卡尺或专用量具 |
|  |  |  |  | 开启力矩 |  | 扭矩仪 |
|  |  |  |  | 防伪性能 |  | 目测、拉力机 |
|  |  |  |  | 外观质量 |  | 目测 |
|  | 容器 | 食品接触用特定塑料瓶盖 | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） | 企业执行标准中规定的检验项目所需的检验设备及精度 |  |  |
|  | 容器 | 瓶盖垫片 | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） | 企业执行标准中规定的检验项目所需的检验设备及精度 |  |  |
|  | 容器 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯 | BB/T 0060-2012 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯 | 外观 |  | 目测、量具 |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 量具或量规 |
|  |  |  |  | 质量偏差 |  | 天平 |
|  |  |  |  | 壁厚差 |  | 厚度测试仪 |
|  | 容器 | 食品接触用特定塑料瓶坯 | GB4806.7-2016及企业所执行产品标准 | 企业执行标准中规定的检验项目所需的检验设备及精度 |  |  |
|  | 容器 | 食品接触用特定塑料容器 | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） | 企业执行标准中规定的检验项目所需的检验设备及精度 |  |  |
|  | 工具 | 密胺塑料餐具 | 密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994 | 外观 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 感官指标 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 理化指标 |  | 天平、水浴锅、烘箱、紫外分光光度计 |
|  | 工具 | 塑料菜板 | 塑料菜板 QB/T 1870-2015 | 外观质量 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 质量偏差 |  | 通用衡器 |
|  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 游标卡尺 |
|  | 工具 | 塑料一次性餐饮具 | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009 | 感官 |  | 目测、嗅觉 |
|  |  |  |  | 容积偏差 |  | / |
|  |  |  |  | 负重性能 |  | 平板玻璃 |
|  |  |  |  |  |  | 砝码 |
|  |  |  |  |  |  | 金属直尺 |
|  |  |  |  | 跌落性能 |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 盖体对折性能 |  | / |
|  |  |  |  | 耐温性能 |  | 恒温箱 |
|  |  |  |  | 漏水性 |  | / |
|  |  |  |  | 耐微波炉试验 |  | 微波炉 |
|  | 工具 | 可重复使用塑料餐饮具 | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） | 企业执行标准中规定的检验项目所需的检验设备及精度 |  |  |
|  | 工具 | 饮用吸管 | GB/T 24693-2009 聚丙烯饮用吸管 | 感官 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 长度偏差 |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 外径偏差 |  | 游标卡尺 |
|  |  |  |  | 壁厚均匀度 |  | 管厚规（或其他测厚仪） |
|  |  |  |  | 吸管弯曲度 |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 尖头吸管尖端角度 |  | 万能角度尺 |
|  |  |  |  | 尖头吸管管壁厚度 |  | 管厚规（或其他测厚仪） |
|  |  |  |  | 勺型吸管勺型端展开率 |  | 直尺 |
|  |  |  |  | 折弯波纹 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 伸缩吸管分离时的拉伸力 |  | 拉伸试验机 |
|  |  |  |  | 质量偏差 |  | 天平 |
|  |  |  |  | 包装压痕和外观 |  | 目测 |
|  |  |  |  | 包装数量 |  | / |
|  | 工具 | 食品接触用特定工具及塑料件 | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） | 企业执行标准中规定的检验项目所需的检验设备及精度 |  |  |

注:（1）检验设备为满足企业所执行的产品标准中出厂检验项目应当具备的检验设备。

（2）企业配备的检测设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求。